ИПК-2С 	 новый эффективный катализатор

изомеризации   углеводородов

Назначение и область применения

Катализатор ИПК-2С предназначен для эффективной низкотемпературной изомеризации нормальных парафинов:

- н-пентана – с целью получения изопентана для синтеза изопрена.

- легких бензиновых (пентан-гексановых) фракций с целью получения изомеризата -

компонента высокооктановых бензинов.

- н-бутана – с целью получения изобутана – сырья для синтеза каучуков,  МТБЭ и алкилбензина.

Основные характеристики

ИПК-2С – платиносодержащий низкотемпературный катализатор на  носителе, представляющем сульфатированную композиционную смесь оксидов циркония и алюминия.

Катализатор предназначен для эксплуатации в газофазном или жидкофазном режимах.

Катализатор устойчив к воздействию примесей в сырье и может подвергаться  многократным

регенерациям.

| Показатели | ИПК-2С |
| --- | --- |
| Содержание платины, % мас. | 0,24-0,28 |
| Насыпная плотность, г/см3 | 1,2±0,1 |
| Диаметр экструдатов, мм | 1,6±0,2 |
| Индекс прочности средний, кг/мм, не менее | 1,0 |

Показатели процесса

| Показатели / сырье | С4 | С5 | С5 – С6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура, 0С | 160-200 | 100-120 | 100-150 |
| Объёмная скорость подачи сырья, ч-1 | 2,0 – 4,0 | 2,0 – 3,0 | 2,0 – 3,0 |
| Давление, МПа | 1,0 – 2,0 | 3,0 | 3,0 – 4,0 |
| Мольное отношение водород: сырьё | (0,3 – 1) : 1 | (0,5 – 1) : 1 | (0,5-1,5) : 1 |
| Межрегенерационный цикл, год | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| Срок службы катализатора, лет | Гарантированный | 4 | 4 | 4 |
|  | ожидаемый | 5-6 | 7-8 | 7-8 |

Технологическое сотрудничество и  сервисное обслуживание

НПФ «ОЛКАТ» разработает для Вашего предприятия технико-коммерческое предложение по строительству блока или установки изомеризации, а также выполнит весь комплекс работ, связанных с внедрением технологии низкотемпературной изомеризации на катализаторе ИПК-2С, включая:

- проектирование установки изомеризации;

- изготовление под авторским надзором и поставку катализатора;

-	пуск установки с достижением гарантированных показателей;

-	научно-техническую помощь на протяжении гарантированного срока службы катализатора.

Наименование продукции при заказе

«Катализатор низкотемпературной изомеризации ИПК-2С. ТУ 2177-030-33160428-2006»